Catálogo de Acabados y Materiales

Este documento clasifica las características, composiciones y el listado de colores/acabados de los diferentes materiales.

1. Melamínico

Composición: El tablero base está fabricado en aglomerado termofundido. Está recubierto con una lámina decorativa impregnada con resina melamínica, lo que garantiza que no se desprenda y sea resistente.

Características Técnicas: Se presenta en formato color/color con un espesor de 18 mm y utiliza un canto duro de 22x1 mm para estructuras y frentes.

Ventajas: Brinda cortes limpios y una menor absorción de humedad al estar libre de impurezas. Destaca por su alta resistencia al rayado, a la abrasión, a las manchas, a la humedad, al calor y a disolventes. Además, las texturas mate y fantasía tienen propiedades antibacteriales al 99%.

Nomenclatura Melaminicos.

CO: Corrugado

MT: Mate

PO: Poro

TE: Textil

WO: Wood

NV: Nativo

SY: Synchro

CU: Cuero

ME: Metal

PI: Piedra

Listado de Colores por Categorías:

A. Cocinas y Catálogo General (K Único, Henzo, Duo, Decorativos, etc.)

Categoría 1: Blanco CO, Blanco Roble, Capri CO, Taupe CO, Plomo CO, Gris CO, Capri Cuero, Panela SY, Cartagena SY, Positano SY, Avellana PO, Burdeos CO, Galápagos CU, Inox ME, Ambar ME, Mamba CU.

Categoría 2: Lino CO, Toquilla CU, Niebla PO, Ceniza MT, Tivoli CU, Negro Roble, Nacar SY, Bellota SY, Bardolino SY, Milán SY, Fume SY.

Categoría 3: Seike NV, Cuarzo PI, Trama TX, Verde Silvestre CO, Petra PI, Gris Industrial PI, Roble Natural NV, Roble Chic NV, Catania NV.

B. Vestidores Confort y Clósets (Melamínico)

Categoría -1: Blanco CO.

Categoría 0: Blanco Roble.

Categoría 1: Capri CO, Capri CU, Gris CO, Plomo CO, Taupe CO, Ambar ME, Avellana PO, Burdeos CO, Cartagena SY, Galápagos CU, Inox ME, Mamba CU, Positano SY, Panela SY.

Categoría 2: Bardolino SY, Ballota SY, Ceniza MT, Fume SY, Lino CO, Milán SY, Nacar SY, Negro Roble, Tivoli CU, Toquilla CU, Niebla PO, Verde Silvestre CO.

Categoría 3: Catania NV, Cuarzo PI, Gris Industrial PI, Petra PI, Roble Chic NV, Roble Natural NV, Seike NV, Trama TX.

(Nota: Para la línea de Clósets Premium - solo estructuras, el Blanco CO, Blanco Roble, Capri CO, Capri CU, Plomo CO y Gris CO entran en Categoría 0).

2. Laca (sobre MDF)

Composición: Utiliza como núcleo un tablero de MDF obtenido de troncos de pino radiata. A este tablero se le aplica una laca poliuretana de dos componentes de alta resistencia.

Características Técnicas: Tiene un espesor de 18 mm y utiliza la primera cara para ser lacada y la posterior en color de melamina.

Consideraciones de Uso: Material exclusivo para uso en interiores. No debe exponerse al contacto directo con el agua ni a una humedad excesiva. Tampoco debe exponerse a fuentes de calor que excedan los 50°C.

Ventajas: Tiene una superficie sin imperfecciones, ideal para hacer molduras y lograr excelentes acabados.

Listado de Colores según Acabado:

Mate (MT): Blanco, Sabbia, Arena, Bruma, Fume, Pino, Verde Selva, Grafito, Boreal, Azul Azabache, Ocaso, Terra, Andesita, Nube, Otoño, Urban, Cacao Gold.

Semibrillante (SB): Habano, Marrón, Luna.

Brillante (BR): Blanco, Chimborazo, Alba, Marrón, Sabbia, Ocaso, Cacao Gold, Luna.

Metalizado Mate (MM): Cacao White, Palo de Rosa, Galápagos, Fog, Noche.

Metalizado Brillante (MET BR): Gris.

3. Enchape (sobre MDF o Aglomerado)

Composición: El tablero base es MDF crudo recubierto con chapa de madera natural o reconstituida.

Características Técnicas: Los cantos se recubren con la misma chapa y tienen un acabado final en laca de poliuretano acrílico. Cuenta con un espesor de 19 mm y viene en formato color/color.

Listado de Colores:

Naturales: Roble Americano Canela, Seike Caramelo, Roble Americano Miel, Roble Obsidiana, Roble Humo.

Reconstituidos: Roble Claro Natural, Nogal Mallado Natural, Roble Rústico, Roble Rameado Rústico.

4. Altobrillo 1C

Composición: Tablero de MDF revestido con un laminado acrílico brillante en el frente y melamina soft en la contracara.

Características Técnicas: Tiene una superficie brillante de 100 Gloss. Cuenta con un espesor de 18 mm y no es posible hacer repisas engrosadas.

Ventajas: Es resistente a los rayos ultravioletas, por lo que conserva inalterado su color. Tiene excelente resistencia al calor, al agua y a las manchas. Su resistencia al impacto es de diez a veinte veces más que la del vidrio.

Listado de Colores: Blanco 1C, Beige 1C, Negro 1C.

5. Soft Touch

Composición: Tablero de MDF recubierto con una lámina de poliéster (PET) con acabado especial usando un pegamento de poliuretano.

Características Técnicas: Disponible con 1 o 2 caras decorativas, tiene un espesor de 18 mm y no admite repisas engrosadas.

Ventajas: Es un tablero suave al tacto que da la sensación de ser una superficie lacada, además de ser anti-huella y resistente al rayado.

Listado de Colores: SFT Blanco 1C, SFT Gris 1C, SFT Verde 1C.

6. Tmatt

Composición: Tablero de MDF con 1 cara lacada supermate.

Características Técnicas: Espesor de 18 mm con la cara posterior en melamina del mismo color que el frente. No se pueden realizar repisas engrosadas debido al ancho del canto.

Ventajas: Superficie suave al tacto, resistente al rayado y a la abrasión, con propiedades anti-huella y auto-regenerativas.

Listado de Colores: Tmatt Negro.

7. Materiales Especiales

Syros: Tablero de MDF con una lámina coextruida sobre un poliéster base, formulada para reproducir el efecto de metales cepillados. Es suave al tacto y resistente a rayos UV, a la luz, a rayones y a cambios de temperatura. No permite repisas engrosadas y viene en espesor de 18 mm.

Colores: Syros Gold, Syros Rose.

Mirror Bronzo: Tablero de 1 cara que utiliza canto negro.

Colores: Mirror Bronzo.

Ranurados: Tableros con una cara ranurada y otra plana, manteniendo el mismo color tanto en sus caras como en el canto.

Colores: Blanco Oro Ranurado, Negro Ranurado.

Formex Metal Líquido: Tableros que mantienen las dos caras y el canto del mismo color.

Colores: Ottone, Grigo Minerale, Grigo Alfa.

8. Puertas (Aluminio y Madera con Vidrio)

Marcos de Aluminio: Puertas estructuradas con perfiles de aluminio y vidrios de 4 mm de espesor.

Colores de perfil: Aluminio, Negro, Grafito, Cacao Gold y Luna.

Colores de vidrios: Arenado, Transparente, Bronce, Bronce Reflectivo, Ónix, Acanalado.

Vidrios pintados: Negro, Marrón, Humo, Carbón.

Marcos de Madera con Vidrio: Puertas de melamínico o MDF (laca, termolaminado o enchape) con vidrio embutido.

Colores de vidrios: Arenado, Transparente, Bronce, Bronce Reflectivo, Plata Reflectivo, Ónix.